附件2

YY/T 0953-2015《医用羧甲基壳聚糖》

医疗器械行业标准第1号修改单
（自发布之日起实施）

一、标准性质

“YY 0953”修改为 “YY/T 0953”

二、6.12.2 中

“微量铁元素测定按《中华人民共和国药典（二部）》（2010 年版）附录Ⅳ D原子吸收分光光度法进行；总砷、汞测定按《中华人民共和国药典（二部）》（2010 年版）附录IV E荧光分析法测定”修改为（替换为）“微量铁元素按《中华人民共和国药典》（2015年版，四部）0406原子吸收分光光度法或0412电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）测定；总砷、汞按GB/T 14233.1原子荧光光谱法或按《中华人民共和国药典》（2015年版，四部）0412电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）测定”。